Załącznik nr 5

Karty zabezpieczenia antykorozyjnego

# Wytyczne zabezpieczenia przeciwkorozyjnego

# zestawami malarskimi  TEKNOS - OLIVA Sp. z o.o.

dla górnictwa oraz energetyki przemysłowej – Klasa korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-5.

Trwałość długa

Numer Systemu 									        Strona

SYSTEM 1 - /EP-PUR/EPK/DKK2/2014/C3-H

Konstrukcje, rurociągi stalowe eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń oraz wewnątrz          	  4

pomieszczeń  o temperaturze  do 120OC.

# SYSTEM 6 - /ESI-AK-SIL/EPK/DKK2/2014/C3-H						  5

# Rurociągi  stalowe  o temperaturze  do 200OC, izolowane

Technologia malowania ścian wewnątrz budynku w atmosferze przemysłowej.

Opis Zabezpieczenia Antykorozyjnego

## Przygotowanie powierzchni

Przed rozpoczęciem malowania powierzchnie przewidziane do malowania będą oczyszczone, odtłuszczone i odrdzewione zgodnie z poniższą technologią.

Mycie i odtłuszczanie

- Powierzchnię należy zmyć strumieniem wody  zawierającej dodatek detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego na przykład Oliclean 123, tak, aby usunąć zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarków konstrukcji.

- Po umyciu detergentami całą powierzchnię dokładnie opłukać czystą wodą  i wysuszyć.

Przygotowanie powierzchni

- Ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski i oszlifować szwy spawów. Przygotowanie powierzchni przed czyszczeniem musi spełniać wymagania P2 wg PN-EN ISO 12944-2,

- Powierzchnia stalowa oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości, co najmniej Sa 2.5 według PN-EN ISO 8501-1.

- Chropowatość powierzchni oczyszczonych: profil chropowatości ostro krawędziowy G drobnoziarnisty lub pośredni według PN-EN ISO 8503-2 stosownie do wymagań powłok malarskich

- Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez odessanie zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym.

- Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.

Wtórne przygotowanie powierzchni po montażu na obiekcie zgodnie ze specyfikacją dostawcy farb Po przygotowaniu powierzchni jak wyżej należy aplikować systemy malarskie w warunkach zgodnych z wymaganiami kart katalogowych poszczególnych wyrobów. Wszystkie trudno dostępne miejsca przed malowaniem każdej warstwy należy dobrze wyrobić pędzlem.

Wykonanie pokrycia:

- malowanie będzie się odbywać ściśle ze specyfikacją dostawcy farby.

- malowanie należy prowadzić przy temperaturze powyżej +5ºC i nie wyższej niż +30ºC. Nie dopuszcza się malowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgły, lub kiedy wilgotność względna powietrza przekracza 85%, oraz elementów pokrytych rosą, zaparowanych względnie wilgotnych.

- nie dopuszcza się transportowania pomalowanych elementów przed całkowitym wyschnięciem farby.

| # SYSTEM 1 - /EP-PUR/EPK/DKK2/2014/C3-H Klasa korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-5-długa powierzchnia projektowa malowania 33,0 [m2] | # Konstrukcje, rurociągi stalowe eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń oraz wewnątrz pomieszczeń o temperaturze do 120OC. |
| --- | --- |

| Nazwa handlowa / nazwa wyrobu | rozcieńczalnik | Symbol wyrobu | Ilość warstw | Grubość powłoki m | Zużycie teoretyczne dla jednej powłoki [ l/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### EPINOX 77 ###### lub ###### EPINOX 98 farba epoksydowa grubopowłokowa, pigmentowana mioxem | 564 564 | 7423-077-XX0 lub 7429-098-XX0 | 1 1 | 140 140 | 0,22 0,25 |
| ###### EMAPUR P, PS ###### emalia poliuretanowa nawierzchniowa | 433 | 7669-094-X0XX, 7669-094-10X, | 1 | 60 | 0,11 |
|  |  | RAZEM | 2 | min. 200 |  |

krótka charakterystyka :

System epoksydowo-poliuretanowy tworzący powłoki dobrze przyczepne do podłoża, odporne na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania UV oraz czynników mechanicznych. Do antykorozyjnego zabezpieczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni konstrukcji i elementów stalowych pracujących w atmosferze o średniej agresywności korozyjnej , w temperaturze do 1200C.  Grubości farby nawierzchniowej są dla kolorów szarych. Emapur PS 7669-094-10X – farba poliuretanowa przeznaczona do mieszania w systemie Teknomix na wybrany kolor RAL.

temperatura stosowania :

Dla farby EPINOX 77:

- Temperatura podłoża - min. -10oC (podłoże wolne od lodu i szronu) oraz temperatura podłoża co najmniej 3oC wyższa od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. -10oC

Dla farby EPINOX 98:

- podłoża - min. +5oC oraz temperatura podłoża co najmniej 3oC wyższa od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. +5oC

Dla farby EMAPUR:

- podłoża - min. -5oC (podłoże wolne od lodu i szronu) oraz temperatura podłoża co najmniej 3oC wyższa od temperatury punktu rosy; otoczenia - do min. -5oC

przygotowanie podłoża :

- przed czyszczeniem powierzchnia powinna być zmyta wodą z dodatkiem OLICLEAN 123, a następnie spłukana czystą wodą;

- dopuszczalna maksymalna ilość zanieczyszczeń jonowych na konstrukcjach stalowych nie powinna przekraczać wartości 15,0 mS/m;

- powierzchnia przygotowana do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

- STAL  -  oczyszczona do stopnia czystości, co najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501 - 1; powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Dla środowiska C3 zaleca się przygotowanie powierzchni przed czyszczeniem do min. P2 wg. PN-ISO 8501-3.

uwagi technologiczne :

- Przy malowaniu pędzlem farbami EPINOX konieczne jest nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości pojedynczej powłoki. Zaleca się zastosowanie natrysku bezpowietrznego

UWAGA !

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń w kartach charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych, które udostępniamy na życzenie Klientów. Przed rozpoczęciem prac antykorozyjnych prosimy o kontakt z działem technicznym Teknos - Oliva Sp. Z o.o. aby uszczegółowić występujące media na jakie będzie narażona konstrukcja w celu odpowiedniego doboru oraz w razie potrzeby odpowiedniego zmodyfikowania zaproponowanego systemu malarskiego dla uzyskania potrzebnych dokumentów gwarancyjnych.

| Przewidywana trwałość zaproponowanego zestawu |  |
| --- | --- |
| C3 długa | powyżej 15 lat |

dostępne kolory warstwy nawierzchniowej ---- Pełna paleta RAL !

| # SYSTEM 6 - /ESI-AK-SIL/EPK/DKK2/2014 # powierzchnia projektowa malowania 2,0 [m2] | # rurociągi stalowe o temperaturze do 200OC, izolowane |
| --- | --- |

| Nazwa handlowa / nazwa wyrobu | rozcieńczalnik | Symbol wyrobu | Ilość warstw | Grubość powłoki m] | Zużycie teoretyczne dla jednej powłoki [ l/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### GALWASOL 19 / 29 ###### farba etylokrzemianowa cynkowa do gruntowania | 779 694 | 7929-019-XX0 7929-029-XX0 | 1 | 70 | 0,12 |
| OLITERM 25 farba alkidowo-silikonowa, termoodporna do 200oC | 724 | 3259-653-850 | 2 | 15 | 0,05 |
|  |  | RAZEM | 3 | min. 100 |  |

krótka charakterystyka:

Termoodporny system  złożony z jednoskładnikowych farb GALWASOL 19/29 i  OLITERM 25.

Farba tworzy powłoki dobrze przyczepne , o bardzo dobrych  własnościach antykorozyjnych. Do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i rurociągów stalowych izolowanych, narażonych na stałe działanie podwyższonych temperatur do 200oC.

temperatura stosowania:

Dla farby GALWASOL 19:

- podłoża - min. -5oC (wolne od szronu i lodu) oraz temperatura podłoża co najmniej 3oC wyższa od temperatury punktu rosy; otoczenia - do min. -5oC .

Dla farby GALWASOL 29:

- podłoża - min. +5oC (wolne od szronu i lodu) oraz temperatura podłoża co najmniej 3oC wyższa od temperatury punktu rosy

Dla farby OLITERM 25:

- podłoża - co najmniej 3oC wyższa od temperatury punktu rosy

przygotowanie podłoża :

- STAL  -  oczyszczona do stopnia czystości, co najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501 - 1; powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Dla środowiska C3 zaleca się przygotowanie powierzchni przed czyszczeniem do min. P2 wg. PN-ISO 8501-3.

- dopuszczalna maksymalna ilość zanieczyszczeń jonowych na konstrukcjach stalowych nie powinna przekraczać wartości 15,0 mS/m;

UWAGA !

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń w kartach charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych, które udostępniamy na życzenie Klientów. Przed rozpoczęciem prac antykorozyjnych prosimy o kontakt z działem technicznym Teknos - Oliva Sp. Z o.o. aby uszczegółowić występujące media na jakie będzie narażona konstrukcja w celu odpowiedniego doboru oraz w razie potrzeby odpowiedniego zmodyfikowania zaproponowanego systemu malarskiego dla uzyskania potrzebnych dokumentów. Dla uzyskania dokumentów gwarancyjnych dla inwestora należy przynajmniej 5 dni wcześniej przed rozpoczęciem prac antykorozyjnych poinformować dział techniczny Teknos – Oliva aby dla danego kontraktu ustalić harmonogram wizyt inspektora,  w przeciwnym przypadku Teknos-Oliva Sp Z o.o. zastrzega sobie prawo do odmówienia wystawienia omawianych dokumentów oraz poinformowanie o tym fakcie Inwestora.

dostępne kolory warstwy nawierzchniowej

# 840 - szary srebrzysty